附件

6批次不合格药品包装材料名单

| 品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验  结果 | 不合格  项目 | 检验  机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚酯/聚乙烯药用包装复合膜 | 秦皇岛市泽宝医药包装有限公司 | 16-05-167 | 116mm×μm | 景忠山国药（唐山）有限公司 | Q/QHDZB01-2015 | 不合格 | [阻隔性能]（水蒸气透过量） | 江西省药品检验检测研究院 |
| 聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜 | 咸阳卓越塑料印务有限公司 | 170603 | 140mm | 咸阳卓越塑料印务有限公司 | 《国家药包材标准》YBB00182002-2015 | 不合格 | [阻隔性能]（水蒸气透过量） | 江西省药品检验检测研究院 |
| 西安吉丰医药包装有限公司 | 1612235 | 120mm | 江西赣南海欣药业股份有限公司 |
| 通化市三鑫塑料包装有限公司 | 201700518 | 36mm×0.052mm | 通化市三鑫塑料包装有限公司 |
| 天津德得药品包装有限公司 | 1706086 | 300×230×0.065mm | 天津德得药品包装有限公司 | [溶剂残留量]（总量） |
| 徐州龙润医药包装有限公司 | 17040103 | 140mm×0.08mm | 宿州亿帆药业有限公司 |