附件2

公路桥梁预应力钢绞线用锚具产品质量行业监督抽查实施规范

（JDCC 2020-06）

1  范围

本规范适用于交通运输部组织开展的公路桥梁预应力钢绞线用锚具（简称“锚具”）产品质量行业监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验结果告知、异议处理、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及锚具产品种类为张拉端锚具,具体如下：

1）圆锚；

2）扁锚。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1监督总体

被实施监督的单位产品的全体。

3.2复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

3.3复查

发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

3.4备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T 230.1  金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 231.1  金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

JT/T 329  公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器

交科技规〔2020〕2号 公路水路行业产品质量监督抽查管理办法

5  抽样

5.1抽样产品

抽样产品应符合JT/T 329标准的有关要求。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在新建、改扩建及大修公路工程施工现场、生产企业或销售企业随机抽取同一生产企业生产的产品。抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员应不少于2人。

5.2.2抽样基数和数量

1）抽样基数、抽样数量见表1。

表1  抽样基数、抽样数量

| 产品名称 | 产品种类 | 产品规格 （孔数） | 抽样基数（套） | 监督总体（套） | 抽样方式 | 抽样数量（组） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚具 | 圆锚 扁锚 | ≥4 | ≥50 | ≥50且≤2000 | 在符合产品种类、规格和抽样基数的前提下，从每个监督总体（同一企业生产的、同一规格的、同一批原材料的产品）中随机抽取。 | 每个监督总体抽取一种样品2组，每组6套。其中一组（6套）作为检验样品，另一组（6套）作为备用样品，每套为单个锚板及配全夹片。 |

2）对于抽出的样品进行唯一性标识。

5.3样品处置

5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带、寄送或监督运输。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样文书、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证该过程的可追溯性。

5.3.3生产企业对检测结果无异议后十个工作日内，检验机构退回非破坏样品。

5.4抽样文书

5.4.1抽样人员应当使用规定的抽样文书，详细记录抽样信息。被抽查企业要求特别陈述的情况，应当在抽样文书中说明。

5.4.2在生产企业或销售企业内抽样时，抽样文书应当由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样文书一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3在工程现场抽样时，抽样文书应当由检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或者销售企业的有关人员共同签字确认。抽样文书一式七份，检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由销售企业或者施工单位人员将抽样文书转交生产企业。

6  检验要求

6.1检验项目

检验项目见表2。

表2  检验项目

| 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 圆锚 扁锚 | 硬度 | JT/T 329 |
|  | 静载锚固性能 |  |
| 注：静载锚固性能试验用预应力钢绞线由检测单位提供。 |  |  |

6.2检验顺序

先进行硬度检验（分别检验锚板6个及夹片12片），再进行锚固静载性能检验。

6.3试验方法

6.3.1硬度

在专用工装上对夹片锥面的硬度进行检测,检测时应使硬度计压头施压方向与夹片外锥母线垂直,其他相关要求符合GB/T 230.1的规定。

在锚板锥孔小端平面上外圈的两孔之间,检测锚板的硬度,检测前应磨去检测部位的机加工刀痕,露出金属光泽,其他相关要求符合GB/T 230.1或GB/T 231.1的规定。

每件夹片或锚板硬度打三点第一点不计，检验结果取后两点硬度的平均值。

锚板及夹片硬度试验其他要求按JT/T 329有关规定执行。

6.3.2静载锚固性能

静载锚固性能试验用预应力钢绞线应满足JT/T 329有关规定。

试样数量：组装件3个（6个锚板及相配套的夹片、钢绞线）。组装前必须把锚固零件擦拭干净。初应力为预应力钢材抗拉强度标准值Fptk的5%～10%。总伸长率装置的标距不宜小于1m。试验过程中测量预应力筋受拉段长度，荷载为0.1Fptk时总伸长率的标距。试验过程中观察锚具的变形，预应力筋达到极限破断时，锚板及其锥形锚孔不允许出现过大塑性变形，锚板中心残余变形不应出现明显挠度。

静载锚固性能试验其他要求按JT/T 329有关规定执行。

6.4检验应注意的问题

6.4.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和检验报告签发人共同确认。

6.4.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.4.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品的监督总体不合格。

8  检验结果告知

检验机构应及时将检验结果通知单送达生产企业，并报交通运输部备案。

在工程现场进行的监督抽查，其检验结果通知单还应同时送达工程建设单位和工程所在地省级交通运输主管部门。

9  异议处理

9.1对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对具备检验条件的，交通运输部委托具有法定资质的检验机构进行复检。

9.2复检应使用备用样品。按6.1规定的项目和6.3规定的方法进行检验，并按7规定的原则进行合格判定。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

10  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提交整改报告和复查申请，交通运输部委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复查，并由检验机构将复查结果反馈给生产企业。

11  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院。

本规范由交通运输部管理。

12  附录

附录1：原始记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：原始记录表

公路桥梁预应力钢绞线用锚具产品检测原始记录表

记录编号：                                                     共  页 第  页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 （工程路线名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位（桩号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（业主） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  |  | 1、JT/T 329《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》a)； 2、《公路桥梁预应力钢绞线用锚具产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |
|  | 1 | 锚具试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 硬度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”； b) 使用时在实施规范前增加“部发文号”。

公路桥梁预应力钢绞线用锚具硬度检测原始记录表

记录编号：                                               共  页 第  页

| 样品名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  |  |  | 检测温度（℃） |  |  |  |  |  |
| 主要检测仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样 编号 | □HBW 10/3000 □HRC □HRA |  |  |  | 试样 编号 |  | □HBW 10/3000 □HRC □HRA |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 后两点平均值 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 后两点平均值 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

公路桥梁预应力钢绞线用锚具静载锚固性能检测原始记录表

记录编号：                                               共  页 第  页

| 样品名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  |  |  | 检测温度（℃） |  |  |  |  |
| 主要检测仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号： |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 平均值 | △a |
| 受拉段长度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号： |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 平均值 | △b |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

公路桥梁预应力钢绞线用锚具静载锚固性能检测原始记录表

记录编号：                                               共  页 第  页

编号：                               试验描述：

检测编号

检测时间

环境温度   ℃

检    测

校    核

检测结果

预应力筋根数 n

预应力筋效率系数ηp

预应力筋特征截面积 Apk      mm2

预应力筋实测极限抗拉强度平均值 fpm      MPa

预应力筋计算极限拉力之和 Fpm      kN

预应力筋实测极限拉力 Fapu      kN

预应力筋受拉段长度 L0      mm

张拉顶的初始长度 L1      mm

破断时张拉顶的长度 L2      mm

0.8fptk时绞线的内缩量      mm

0.8fptk时夹片的位移量      mm

破断时绞线的内缩量Δa      mm

破断时夹片的位移量Δb      mm

预应力筋总伸长量Δl      mm

锚具（夹具、连接器）效率系数ηa

破断时预应力筋的总应变εapu      ％

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）、（综合甲级或专项等级资质章）

编号:

检测报告

产品名称: 公路桥梁预应力钢绞线用锚具

型号规格:

委托单位:     交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:    年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共 页  第 页

| 产品名称 | 公路桥梁预应力钢绞线用锚具 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产企业 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 产品批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | 1、JT/T 329《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》a)； 2、《公路桥梁预应力钢绞线用锚具产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %RH |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的公路桥梁预应力钢绞线用锚具（ 型）产品进行了行业监督抽查。共抽取了2组（6套/组，其中1组为备用样品）样品，按照JT/T 329《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》a)及《公路桥梁预应力钢绞线用锚具产品质量行业监督抽查实施规范》b)要求进行了硬度、静载锚固性能两项性能指标的检测，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位（盖章） 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”； b) 使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：                 审核：                 批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共 页  第 页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号规格 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 锚具试验机 |  |  |
|  | 2 | 硬度计 |  |  |
| 样 品 说 明 |  | - 样品编号： - 相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施工单位 ： 监理单位 ： 建设单位： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共 页  第 页

- 试样有关信息表

| 试样编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（个、片） | 硬度设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

- 检测数据

表×  硬度检测结果

| 试样编号 | 锚板硬度平均值 | 试样编号 | 夹片硬度平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共 页  第  页

表×  静载锚固性能检测结果

| 试 样 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预应力筋受拉段长度 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 破断时预应力筋总伸长量 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 极限拉力时总应变eapu (%) (≥2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测极限拉力Fapu (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算极限拉力之和Fpm (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锚具效率系数ha (≥0.95) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 破坏状态 | 断口位置 （夹片尾部） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断筋检查 | 颈缩根数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 斜口根数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验后锚具检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                        审核：