附件7

塑料土工格栅产品质量行业监督抽查实施规范

- （JDCC 2020-19）

1  范围

本规范适用于交通运输部组织开展的塑料土工格栅产品质量行业监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验结果告知、异议处理、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及两个产品种类，具体如下：

- 单向土工格栅，包括单向拉伸塑料土工格栅、单向粘结塑料土工格栅、单向焊接塑料土工格栅；

- 双向土工格栅，包括双向拉伸塑料土工格栅、双向粘结塑料土工格栅、双向焊接塑料土工格栅。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1监督总体

被实施监督的单位产品的全体。

3.2复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行检验。

3.3复查

发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

3.4备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

JT/T 480  交通工程土工合成材料  土工格栅

JTG E50   公路工程土工合成材料试验规程

交科技规〔2020〕2号 公路水路行业产品质量监督抽查管理办法

5  抽样

5.1抽样产品

抽样产品应符合JT/T 480和JTG E50标准的有关要求，产品原材料的名称标识及技术要求等可参考下表。

表1 原材料的名称标识及技术要求

| 类型 | 名称 | 标识符 | 技术要求 | 主要生产工艺 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 代号 |
| 塑料格栅 | 聚丙烯 | PP | 必须是原始粒状颗粒原料，严禁使用粉状和再造粒状颗粒原料 | 拉伸 | L |
|  | 高密度聚乙烯 | HDPE |  |  |  |
| 粘结格栅 | 聚丙烯或 高密度聚乙烯 | PP或HDPE |  | 粘结 | Z |
| 焊接格栅 |  |  |  | 焊接 |  |

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在新建、改扩建及大修公路工程施工现场、生产企业或销售企业随机抽取同一生产企业生产的产品。抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员应不少于2人。

5.2.2 抽样基数和数量

1）以同一号牌的原料、同一配方、同一规格、同一生产工艺并稳定连续生产的塑料土工格栅为一批，作为监督总体，每批数量不超过500卷，每卷不短于50 m，卷中不得有拼段，不足500卷则以5日产量为一批。

在同批塑料土工格栅产品中，随机抽取1卷，每卷去掉头两层后，随机截取全幅宽5 m长样品3组，1组为检验样品，另2组为备用样品，均在样品上加卷装长度方向标记，当样品两面有显著差异时，在样品上加注标记，标明卷装材料的正面或反面。

2）对于抽出的样品进行唯一性标识。

5.3样品处置

5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带、寄送或监督运输。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样文书、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证该过程的可追溯性。

5.3.3生产企业对检测结果无异议后十个工作日内，检验机构退回非破坏样品。

5.4抽样文书

5.4.1抽样人员应当使用规定的抽样文书，详细记录抽样信息。被抽查企业要求特别陈述的情况，应当在抽样文书中说明。

5.4.2在生产企业或销售企业内抽样时，抽样文书应当由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样文书一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3在工程现场抽样时，抽样文书应当由检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或者销售企业的有关人员共同签字确认。抽样文书一式七份，检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由销售企业或者施工单位人员将抽样文书转交生产企业。

6  检验要求

6.1检验项目

检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单向拉伸 | 每延米极限抗拉强度 | JT/T 480、JTG E50 |
| 2 |  | 标称抗拉强度下的伸长率 |  |
| 3 |  | 2％伸长率时的拉伸力 |  |
| 4 |  | 5％伸长率时的拉伸力 |  |
| 5 | 单向粘焊 | 每延米纵向极限抗拉强度 | JT/T 480、JTG E50 |
| 6 |  | 纵向标称抗拉强度下的伸长率 |  |
| 7 |  | 纵向2％伸长率时的拉伸力 |  |
| 8 |  | 纵向5％伸长率时的拉伸力 |  |
| 9 | 双向拉伸 双向粘焊 | 每延米纵、横向极限抗拉强度 |  |
| 10 |  | 纵、横向标称抗拉强度下的伸长率 |  |
| 11 |  | 纵、横向2％伸长率时的拉伸力 |  |
| 12 |  | 纵、横向5％伸长率时的拉伸力 |  |

6.2 试验方法

6.2.1每延米极限抗拉强度

按照JTG E50规定执行。裁取5个有效试样，试样有效宽度不小于200 mm，并具有足够长度。试样的夹持线在节点处，除被夹钳夹持住的节点或交叉组织外，还应包含至少一排节点或交叉组织；对于横向节距大于或等于75 mm的产品，其宽度方向上应包含至少两个完整的抗拉单元。试样的拉伸速率为名义夹持长度的（20％±1％）/min。按式（1）计算每延米极限抗拉强度：

αf=Ff Nm/Ns        （1）

式中：

αf—每延米极限抗拉强度，单位为千牛顿每米（kN/m）；

Ff—最大负荷，单位为千牛顿（kN）；

Nm—试样1 m宽度内的拉伸单元数；

Ns—试样内的拉伸单元数。

6.2.2标称抗拉强度下的伸长率

按照JTG E50规定执行。试样要求和试样的拉伸速率参照6.2.1规定执行，伸长计的精度不超过±1 mm，有效试样5个，按照式（2）计算每个试样的标称抗拉强度下的伸长率：

ε= ×100        （2）

式中：

ε—伸长率，％；

∆L—最大负荷下的伸长量，单位为毫米（mm）；

L0—名义夹持长度（使用夹具时为100 mm，使用伸长计时为60 mm）；

L'0—预负荷伸长量，单位为毫米（mm）。

6.2.3  2％伸长率时的拉伸力

按照JTG E50规定执行。试样要求和试样的拉伸速率参照6.2.1规定执行，有效试样5个，按照式（3）计算2％伸长率时的拉伸力：

F2％= f2％Nm/Ns        （3）

式中：

F2％—对应2％伸长率时每延米拉伸力，单位为千牛顿每米（kN/m）；

f2％—对应2％伸长率时试样的测定负荷，单位为千牛顿（kN）；

Nm—试样1 m宽度内的拉伸单元数；

Ns—试样内的拉伸单元数。

6.2.4  5％伸长率时的拉伸力

按照JTG E50规定执行。试样要求和试样的拉伸速率参照6.2.1规定执行，有效试样5个，按照式（4）计算2％伸长率时的拉伸力：

F5％= f5％Nm/Ns        （4）

式中：

F5％—对应5％伸长率时每延米拉伸力，单位为千牛顿每米（kN/m）；

f5％—对应5％伸长率时试样的测定负荷，单位为千牛顿（kN）；

Nm—试样1 m宽度内的拉伸单元数；

Ns—试样内的拉伸单元数。

6.2.5每延米纵向极限抗拉强度

纵向方向裁取5个有效试样，并按照6.2.1方法执行。

6.2.6纵向标称抗拉强度下的伸长率

纵向方向裁取5个有效试样，并按照6.2.2的方法执行。

6.2.7纵向2％伸长率时的拉伸力

纵向方向裁取5个有效试样，并按照6.2.3的方法执行。

6.2.8纵向5％伸长率时的拉伸力

纵向方向裁取5个有效试样，并按照6.2.4的方法执行。

6.2.9每延米纵、横向极限抗拉强度

纵向和横向各裁取5个有效试样，并按照6.2.1的方法执行。

6.2.10纵、横向标称抗拉强度下的伸长率

纵向和横向各裁取5个有效试样，并按照6.2.2的方法执行。

6.2.11纵、横向2％伸长率时的拉伸力

纵向和横向各裁取5个有效试样，并按照6.2.3的方法执行。

6.2.12纵、横向5％伸长率时的拉伸力

纵向和横向各裁取5个有效试样，并按照6.2.4的方法执行。

6.3检验应注意的问题

6.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和检验报告签发人共同确认。

6.3.2检验过程中若有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.3.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品的监督总体不合格。

8  检验结果告知

检验机构应及时将检验结果通知单送达生产企业，并报交通运输部备案。

在工程现场进行的监督抽查，其检验结果通知单还应同时送达工程建设单位和工程所在地省级交通运输主管部门。

9  异议处理

9.1对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请。对具备检验条件的样品，交通运输部委托具有法定资质的检验机构进行复检。

9.2复检应使用备用样品，按6.1规定的项目和6.2规定的方法进行检验，并按7规定的原则进行合格判定。当复检结果合格，以复检结果为准。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。

10  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提交整改报告和复查申请，交通运输部委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复查,并由检验机构将复查结果反馈给生产企业。

11  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院。

本规范由交通运输部管理。

12  附录

附录1：原始记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：原始记录表

- 塑料土工格栅产品检测原始记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 （工程路线名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位（桩号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（业主） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | - JT/T 480《交通工程土工合成材料 土工格栅》a)； - 《塑料土工格栅产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |

注： a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”;b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

- 塑料土工格栅产品检测原始记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 每延米极限抗拉强度、标称抗拉强度下的伸长率 |  |  |  |  |  |  |
| 试样向别 |  |  | 试样1 m宽度内拉伸单元数 |  |  |  |  |
| 试样内拉伸单元数 |  |  | 试样宽度，m |  |  |  |  |
| 试样编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 平均值 |
| 断裂荷载，kN |  |  |  |  |  |  |  |
| 极限抗拉强度，kN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| 标距，mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 预负荷伸长量，mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称抗拉强度时的伸长量，mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称抗拉强度下的伸长率，% |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

- 塑料土工格栅产品检测原始记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样向别 |  |  |  | 试样1 m宽度内拉伸单元数 |  |  |  |  |
| 试样内拉伸单元数 |  |  |  | 试样宽度，m |  |  |  |  |
| 检测项目 | 2%、5%伸长率时的拉伸力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 平均值 |
| 2%伸长率时 的荷载，KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2%伸长率时 的拉伸力，kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5%伸长率时 的荷载，KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5%伸长率时 的拉伸力，kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）、（综合甲级或专项等级资质章）

编号:

检测报告

产品名称:       塑料土工格栅

型号规格:

委托单位:     交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:    年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                       共 页  第 页

| 产品名称 | 塑料土工格栅a) |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 产品批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 | 每延米极限抗拉强度、标称抗拉强度下的伸长率、2％伸长率时的拉伸力、5％伸长率时的拉伸力四项技术指标。 |  |  |  |
| 检测依据 | 1、JT/T 480《交通工程土工合成材料 土工格栅》b) ； 2、《塑料土工格栅产品质量行业监督抽查实施规范》c)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %RH |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照JT/T 480《交通工程土工合成材料 土工格栅》b)及《塑料土工格栅产品质量行业监督抽查实施规范》c)要求进行了每延米极限抗拉强度、标称抗拉强度下的伸长率、2％伸长率时的拉伸力、5％伸长率时的拉伸力四项性能指标的检测，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过×××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位（盖章） 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)本报告以单向拉伸塑料土工格栅为例；b)使用时在标准编号后增加“发布年代号”; c)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：              批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                       共 页  第 页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号规格 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| 样 品 说 明 |  | - 样品编号： - 样品种类为: - 相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施工单位 ： 监理单位 ： 建设单位： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                共 页  第 页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 每延米极限抗拉强度， kN/m |  |  |  |
| 标称抗拉强度下的伸长率，% |  |  |  |
| 2%伸长率时的拉伸力， kN/m |  |  |  |
| 5%伸长率时的拉伸力， kN/m |  |  |  |

检测：                        审核：