附件

6批次不合格药品包装材料名单

| 品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验  结果 | 不合格项目 | 检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口服固体药用聚丙烯瓶 | 临沂市裕隆医用材料有限公司 | 20160213 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 国家药包材标准YBB00112002-2015《口服固体药用聚丙烯瓶》 | 不合格 | [溶出物试验]（不挥发物） | 中国食品药品检定研究院 |
| 广东集鑫塑胶制品有限公司 | 160810 | 广东集鑫塑胶制品有限公司 |
| 160805 |
| 汕头市万安塑料工艺有限公司 | WA1604006 | 广州白云山奇星药业有限公司 |
| 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞 | 沈阳市万泉橡胶制品厂 | 160105 | 沈阳市万泉橡胶制品厂 | 国家药包材标准YBB00052005-2015 | 不合格 | [鉴别]（(1)化学反应） | 湖北省食品药品监督检验研究院 |
| 湖北利康医用材料股份有限公司 | 1605027 | 湖北利康医用材料股份有限公司 |