附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成树脂牙 | 嵊州市兴旺齿科材料厂 | 嵊州市兴旺齿科材料厂 | 规格：28×1；型号：23F E30 A3 | 20160301 | 浙江省食品药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 | 牙的尺寸 |
| 2 | 硬质树脂牙 | 日进齿科材料（昆山）有限公司 | 株式会社ニッシソ （代理人：日进齿科材料（昆山）有限公司） | OXS328 | OXS（3）：151022； LRX（3）:151012； MS（M28）:151012U； MS（M28）:151012L； | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 抗泛白、抗变形、抗微裂 |
| 3 | 多层色合成树脂牙 | 安阳市迪美齿科材料厂 | 安阳市迪美齿科材料厂 | 规格：T23 | 20160511 | 河南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 孔隙和其他缺陷 |
| 4 | 多层色合成树脂牙 | 山西联创兄弟科技有限公司 | 安阳市迪美齿科材料厂 | 改良型 | 20150308/20150604 | 山西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 孔隙和其他缺陷 |
| 5 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 福建省太平洋药品经营有限公司 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | A型中号 | 2015年10月6日 | 福建省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 结构强度 |
| 6 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | B2型 中号 | 2016年01月02日 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 1.抗变形能力；2.结构强度 |
| 7 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵溪市中医院 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 20160308 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 结构强度 |
| 8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 20160408 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 结构强度 |
| 9 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西鸿宇医疗科技有限公司 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 2016年01月08日 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 1.抗变形能力；2.结构强度 |
| 10 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵阳中医学院第一附属医院 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 中号 | 2015年09月06日 | 贵州省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 1.抗变形能力；2.结构强度 |
| 11 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵阳市第一人民医院 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 中号 | 20151016 | 贵州省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 1.抗变形能力；2.结构强度 |
| 12 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆市江津区第二人民医院 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 轴转式中号 | 20160206 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 1.抗变形能力；2.结构强度 |
| 13 | 一次性使用无菌双翼阴道扩张器 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 推拉式 中号 | 20160412 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 海南省药品检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 14 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 葫芦岛市连山区人民医院 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中号 | 151211 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 环氧乙烷残留量 |